# APP H

## Dầu thủy lực chất lượng cao

GIỚI THIỆU

APP H là dầu thuỷ lực chống mài mòn cao cấp, đáp ứng được yêu cầu bôi trơn trong khoảng thay đổi nhiệt độ rộng phù hợp với các hệ thống thuỷ lực hiện đại, đáp ứng được tất cả các yêu cầu kỹ thuật của các nhà chế tạo thiết bị thuỷ lực trên toàn thế giới.

APP H được pha chế từ dầu gốc tinh chế có chỉ số độ nhớt cao và hệ phụ gia chống mài mòn có chứa kẽm, chống kẹt xước, chống gỉ, chống oxy hoá đặc biệt.

CÔNG DỤNG

APP H thích hợp sử dụng để bôi trơn hệ thống thủy lực, những chi tiết van chịu áp và tốc độ cao, bơm loại bánh răng và loại pittong, những thiết bị làm việc trong khoảng nhiệt độ thay đổi rộng.

APP H còn thích hợp để bôi trơn trong các máy nén, cụ thể là:

- APP H 32 và 46 dùng cho các máy nén khí trục vít;

- APP H 68 và 100 dùng cho các máy nén khí piston

Lưu ý rằng APP H chỉ sử dụng cho các máy nén khí có nhiệt độ làm việc của dầu dưới 100°C, nếu nhiệt độ làm việc của dầu lớn hơn 100°C hoặc khi hệ thống làm mát dầu không đủ hiệu quả để giúp nhiệt độ duy trì ở dưới 100°C thì nên thay thế bằng dầu máy nén khí gốc tổng hợp.

LỢI ÍCH

| Khả năng chống mài mòn, chống kẹt xước tuyệt vời. | Tính chống gỉ và chống ăn mòn tuyệt vời. |
| --- | --- |
| Tính tách nước tốt. | Tương thích với các chi tiết cao su. |
| Chống oxy hoá tốt, kéo dài tuổi thọ của dầu. |  |

CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ

| DIN 51524 Part 2 HLP | AFNOR E 48-603 |
| --- | --- |
| US Steel 126, 127 | Cincinnati Milacron P-68/69/70 |
| Denison HF-1, HF-2 | Vickers I-286-S, M-2950-S |
| DIN 51506 VDL cho APP H 32, 46 với máy nén khí trục vít và cho APP H 68, 100 với máy nén khí piston ISO 6743-3 phân loại DAG & DAB cho ứng dụng công nghiệp nặng |

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

| Cấp độ nhớt theo ISO | 10 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Độ nhớt động học ở 400C, cSt | 10 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
| Chỉ số độ nhớt (VI) | 100 | 100 | 105 | 105 | 100 | 98 | 97 |
| Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, 0C | 200 | 200 | 210 | 210 | 210 | 220 | 230 |
| Nhiệt độ đông đặc, 0C | -12 | -12 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 |

Các thông số kỹ thuật trên là thông số đặc trưng, có thể thay đổi phù hợp với yêu cầu sử dụng.

BAO BÌ

Phuy 209L, can 18L

BẢO QUẢN VÀ AN TOÀN

Dầu này có chứa các dầu gốc khoáng tinh chế kỹ và các phụ gia đặc biệt. Ở điều kiện thường, dầu không chứa các chất độc hại, nguy hiểm. Tất cả các loại dầu nhờn nên được bảo quản cẩn thận, đặc biệt là hạn chế sự tiếp xúc với da.

Tránh xa các tia lửa điện và các vật liệu cháy. Thùng chứa dầu phải được che chắn cẩn thận và tránh xa nguy cơ gây ô nhiễm. Xử lý dầu đã qua sử dụng phải đúng cách, không đổ trực tiếp xuống mương rãnh, nguồn nước.