# APP WL

## Dầu thanh trượt chất lượng cao

GIỚI THIỆU

APP WL là dầu thanh trượt được sản xuất từ dầu gốc tinh chế chất lượng cao và hệ phụ gia chống oxy hóa, chống ăn mòn, chống biến tính ma sát, phụ gia chịu áp và phụ gia bám dính đặc biệt. APP WL có khả năng giữ màng dầu bôi trơn tuyệt vời ngay cả trong quá trình máy dừng hoạt động.

CÔNG DỤNG

Bôi trơn thanh trượt, sống trượt bàn máy công cụ.

Thanh trượt ngang và đường dẫn hướng ở chế độ gia công nhẹ và vừa.

Thanh trượt đứng và đường dẫn hướng ở chế độ gia công nặng.

Tất cả các chi tiết của máy công cụ, ổ bi, hộp truyền động, bôi trơn hệ thống tuần hoàn có yêu cầu sản phẩm có độ bám dính, chống ăn mòn và chịu áp.

LỢI ÍCH

Giảm thiểu sự va chạm và rung lắc giúp máy chạy êm ái.

Chống gỉ, chống ăn mòn bề mặt thanh trượt tuyệt vời.

Khả  năng ổn định oxy hoá tốt giúp kéo dài tuổi thọ của dầu ngay cả khi làm việc ở nhiệt  độ cao.

Đặc tính chống kẹt xước tuyệt vời giúp kéo dài tuổi thọ của các chi tiết máy, giảm chi phí bảo dưỡng.

Màng dầu dày và bám dính cao làm giảm thiểu sự chảy chất bôi trơn khi chịu tải trọng nặng.

CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ

| DIN 51502 | ANSI/AGMA | David Brown Table M |
| --- | --- | --- |

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

| Cấp độ nhớt theo ISO | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Độ nhớt động học ở 400C, cSt | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 |
| Chỉ số độ nhớt | 110 | 110 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 94 |
| Tải trọng hàn dính, N | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, 0C | 200 | 210 | 210 | 220 | 220 | 230 | 240 | 250 |
| Nhiệt độ đông đặc, 0C | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 |

Các thông số kỹ thuật trên là thông số đặc trưng, có thể thay đổi phù hợp với yêu cầu sử dụng.

BẢO QUẢN VÀ AN TOÀN

Dầu này có chứa các dầu gốc khoáng tinh chế kỹ và các phụ gia đặc biệt. Ở điều kiện thường, dầu không chứa các chất độc hại, nguy hiểm. Tất cả các loại dầu nhờn nên được bảo quản cẩn thận, đặc biệt là hạn chế sự tiếp xúc với da.

Tránh xa các tia lửa điện và các vật liệu cháy. Thùng chứa dầu phải được che chắn cẩn thận và tránh xa nguy cơ gây ô nhiễm. Xử lý dầu đã qua sử dụng phải đúng cách, không đổ trực tiếp xuống mương rãnh, nguồn nước