# APP CS CTX

## Dầu thuỷ lực, vòng bi, tuần hoàn chất lượng cao

GIỚI THIỆU

APP CTX là dầu tuần hoàn và thủy lực của các thiết bị máy móc công nghiệp, đặc biệt thích hợp cho các van và bơm có các chi tiết chứa bạc.

APP CTX được dùng bôi trơn cho ổ trục của các máy công cụ và cho các cơ cấu truyền động bánh răng kín có tải trọng vừa và nhỏ. APP CTX có khả năng chống oxy hoá, chống gỉ, chống mài mòn tuyệt vời. APP CTX được sản xuất từ dầu dầu gốc chất lượng cao và hệ phụ gia không tro đặc biệt.

CÔNG DỤNG

Phổ biến sử dụng trong các vòng bi, bánh răng công nghiệp chịu tải trọng vừa và nhẹ.

Bôi trơn các trục lăn, hệ thống vòng bi chống ma sát.

Sử dụng trong các máy công cụ, các máy công nghiệp có yêu cầu bôi trơn gián đoạn.

Thích hợp cho các hệ thống máy tuần hoàn và máy thuỷ lực có tốc độ rò rỉ cao, yêu cầu phải bù lại thường xuyên hoặc có yêu cầu phải thay đổi thường xuyên.

LỢI ÍCH

Khả năng chống mài mòn và chống kẹt xước tuyệt vời.

Khả năng chống oxy hoá tuyệt vời giúp kéo dài tuổi thọ của dầu.

Khả năng chống ăn mòn và chống gỉ tuyệt hảo.

Khả năng tách nước tốt.

Tính kinh tế cao.

CHỈ TIÊU ĐÁNG GIÁ

| ISO 6743 HM DIN 51524, Part 2 Denison HF -0 | U.S. Steel 126 MIL-H-17672D |
| --- | --- |

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

| Cấp độ nhớt theo ISO | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Độ nhớt động học ở 400C, cSt | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
| Chỉ số độ nhớt (VI) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, 0C | 210 | 210 | 210 | 225 | 230 |
| Nhiệt độ đông đặc, 0C | -14 | -14 | -12 | -12 | -11 |

Các thông số kỹ thuật trên là thông số đặc trưng, có thể thay đổi phù hợp với yêu cầu sử dụng.

BẢO QUẢN VÀ AN TOÀN

Dầu này có chứa các dầu gốc khoáng tinh chế kỹ và các phụ gia đặc biệt. Ở điều kiện thường, dầu không chứa các chất độc hại, nguy hiểm. Tất cả các loại dầu nhờn nên được bảo quản cẩn thận, đặc biệt là hạn chế sự tiếp xúc với da.

Tránh xa các tia lửa điện và các vật liệu cháy. Thùng chứa dầu phải được che chắn cẩn thận và tránh xa nguy cơ gây ô nhiễm. Xử lý dầu đã qua sử dụng phải đúng cách, không đổ trực tiếp xuống mương rãnh, nguồn nước.