# HYAC TM

## Dầu thủy lực cao cấp

GIỚI THIỆU

HYAC TM bao gồm các sản phẩm với cấp độ nhớt ISO thông dụng 32, 46, 68 và 100 được sản xuất từ hỗn hợp dầu gốc tinh chế sâu và hệ phụ gia có chứa kẽm thế hệ mới do các hãng phụ gia uy tín của Mỹ và Châu Âu phát triển.

CÔNG DỤNG

HYAC TM thích hợp sử dụng cho hệ thống thủy lực và tuần hoàn công nghiệp như máy công cụ, máy dập khuôn, máy đúc áp lực, máy ép...; các hệ thống thủy lực di động và thiết bị xây dựng; hệ thống bánh răng kín; các hệ thống thủy lực hàng hải;

HYAC TM được khuyến cáo không sử dụng cho các hệ thống yêu cầu dầu thủy lực không chứa kẽm.

ƯU ĐIỂM

Khả năng chống ăn mòn, chống mài mòn và chống gỉ cao giúp bảo vệ bơm và các chi tiết của hệ thống thủy lực;

Độ bền oxy hóa cao giúp kéo dài tuổi thọ của dầu và độ ổn định thủy phân tốt tránh làm tắc nghẽn lọc;

Đặc tính khử nhũ tốt giúp tách nước nhanh ngăn ngừa hiện tượng gỉ, ăn mòn và mài mòn do nước gây ra.

Khuynh hướng tạo bọt thấp giúp kiểm soát sự hình thành bọt khí hoạt động ngăn ngừa sự ăn mòn xâm thực bơm và tránh giảm khả năng bôi trơn.

ĐẠT TIÊU CHUẨN

| ISO 6743-4 HM | U.S. Steel 127 |
| --- | --- |
| DIN 51524, Part 2 HLP | AFNOR NFE 48-690 và 691 |
| Cicncinnati P-68 | General Motor LH-03-1 |

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

| Cấp độ nhớt | 32 | 46 | 68 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Độ nhớt động học ở 400C, cSt | 32 | 46 | 68 | 100 |
| Chỉ số độ nhớt (VI) | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, 0C | 210 | 210 | 210 | 220 |
| Phép thử chống gỉ | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |

Các thông số kỹ thuật trên là thông số đặc trưng, có thể thay đổi phù hợp với yêu cầu sử dụng.

BAO BÌ

Phuy 200L, can 18L

BẢO QUẢN VÀ AN TOÀN

Dầu này có chứa các dầu gốc khoáng tinh chế kỹ và các phụ gia đặc biệt. Ở điều kiện thường, dầu không chứa các chất độc hại, nguy hiểm. Tất cả các loại dầu nhờn nên được bảo quản cẩn thận, đặc biệt là hạn chế sự tiếp xúc với da.

Tránh xa các tia lửa điện và các vật liệu cháy. Thùng chứa dầu phải được che chắn cẩn thận và tránh xa nguy cơ gây ô nhiễm. Xử lý dầu đã qua sử dụng phải đúng cách, không đổ trực tiếp xuống mương rãnh, nguồn nước.