# APP vms 1

## Dầu bơm chân không cao cấp

GIỚI THIỆU

Dầu bơm hút chân không APP VMS 1 là dầu bơm chân không được pha chế từ dầu gốc nhóm III và dầu gốc tổng hợp có chỉ số độ nhớt cao và hệ phụ gia tính năng chống oxy hóa, chống gỉ, chống mài mòn không tro, ….. đảm bảo cho thiết bị hoạt động tốt trong mọi điều kiện, tăng tuổi thọi cho thiết bị.

CÔNG DỤNG

Dầu bơm hút chân không  APP VMS 1 thích hợp sử dụng để bôi trơn cho nhiều loại bơm hút chân khôngg vòng dầu (bơm cánh quạt, bơm roto, bơm trục vít, …..) của Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc,…. và đem lại hiệu quả tốt cho bơm hút chân không.

LỢI ÍCH

| Ổn định nhiệt và ổn định oxy hoá cao giúp kéo dài tuổi thọ của dầu. Ổn định trượt cắt tốt giúp kiểm soát độ nhớt. Khả năng tẩy rửa và phân tán cao giúp động cơ luôn sạch sẽ | Chống mài mòn tuyệt vời. Giảm chi phí bảo dưỡng, tăng thời gian làm việc của động cơ. Áp suất bay hơi thấp. |
| --- | --- |

CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ

| ISO VG 100 DIN 51506 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

| Cấp độ nhớt theo ISO | 100 |  |
| --- | --- | --- |
| Độ nhớt ở 1000C , cSt | 100 |  |
| Chỉ số độ nhớt (VI) | 140 |  |
| Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, 0C | Min 250 |  |
| Nhiệt độ đông đặc, 0C | 30 |  |

Các thông số kỹ thuật trên là thông số đặc trưng, có thể thay đổi phù hợp trong giới hạn TCCS cho phép.

BẢO QUẢN VÀ AN TOÀN

Dầu này có chứa các dầu gốc tổng hợp  và các phụ gia đặc biệt. Ở điều kiện thường, dầu không chứa các chất độc hại, nguy hiểm. Tất cả các loại dầu nhờn nên được bảo quản cẩn thận, đặc biệt là hạn chế sự tiếp xúc với da. Tránh xa các tia lửa điện và các vật liệu cháy. Thùng chứa dầu phải được che chắn cẩn thận tránh xa nguy cơ gây ô nhiễm. Xử lý dầu đã qua sử dụng phải đúng cách, không đổ trực tiếp xuống mương rãnh, nguồn nước.