# APP FUTURE AM

## Dầu động cơ xe hơi

GIỚI THIỆU

APP FUTURE AM là dầu động cơ xe hơi hiện đại được pha chế từ dầu gốc đặc biệt và hệ phụ gia thế hệ mới tăng cường khả năng chống mài mòn, chống tạo cặn và chống oxi hóa.... đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các động cơ đời mới và đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mới nhất hiện nay.

APP FUTURE AM có tính năng duy trì độ nhớt thích hợp giúp bảo vệ động cơ ngay từ khi khởi động và trong mọi điều kiện vận hành  thích hợp với các điều kiện thời tiết trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

APP FUTURE AM được sản xuất với các cấp độ nhớt đáp ứng nhu cầu sử dụng tại Việt Nam. Khuyến cáo sử dụng APP FUTURE AM có cấp độ nhớt theo chỉ định của nhà sản xuất động cơ

Sản phẩm APP FUTURE AM 15 được cấp chứng nhận API SM SAE 15W-40 của Viện dầu mỏ Hoa Kì (API).

CÔNG DỤNG

APP FUTURE AM thích hợp cho các xe hơi chạy xăng, dầu, gas hoặc khí nén thiên nhiên, xe tải nhẹ và xe hai cầu được khuyến nghị tiêu chuẩn API SM/CI-4 hoặc các tiêu chuẩn trước đó...

APP FUTURE AM đặc biệt thích hợp để bôi trơn và bảo vệ các loại động cơ hiện đại có dung tích các-te nhỏ hơn và thời gian thay dầu dài hơn so với động cơ thế hệ cũ.

LỢI ÍCH

Ổn định nhiệt và ổn định oxy hoá tuyệt vời giúp kéo dài thời gian làm việc của dầu

Chống ăn mòn và chống gỉ tốt.

Chống mài mòn, kẹt xước đáp ứng điều kiện làm việc khắc nghiệt của động cơ hiện đại

Bảo vệ tốt hơn cho các bộ tăng áp, hệ thống nhiều xu-páp và các bộ xúc tác chuyển hóa khí thải.

Giảm chi phí bảo dưỡng, tăng thời gian làm việc của động cơ.

CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ

| API SM/CI-4 | Mercedes-Ben 229.1 |
| --- | --- |
| ACEA A3-96, B3-96 | BMW |
| CCMC G5, PD2 | Volswagen 505.00 |

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

|  | AM 15 | AM 20 |
| --- | --- | --- |
| Cấp độ nhớt SAE | 15W-40 | 20W-50 |
| Độ nhớt ở 1000C , cSt | 16 | 20 |
| Chỉ số độ nhớt (VI) | 132 | 125 |
| Trị số kiềm tổng, mg KOH/g | 10 | 10 |
| Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, 0C | 220 | 238 |
| Nhiệt độ đông đặc, 0C | -25 | -21 |

Các thông số kỹ thuật trên là thông số đặc trưng, có thể thay đổi phù hợp với yêu cầu sử dụng.

BAO BÌ

Phuy 209L, can 4L

BẢO QUẢN VÀ AN TOÀN

Dầu này có chứa các dầu gốc khoáng tinh chế kỹ và các phụ gia đặc biệt. Ở điều kiện thường, dầu không chứa các chất độc hại, nguy hiểm. Tất cả các loại dầu nhờn nên được bảo quản cẩn thận, đặc biệt là hạn chế sự tiếp xúc với da.Tránh xa các tia lửa điện và các vật liệu cháy. Thùng chứa dầu phải được che chắn cẩn thận và tránh xa nguy cơ gây ô nhiễm. Xử lý dầu đã qua sử dụng phải đúng cách, không đổ trực tiếp xuống mương rãnh, nguồn nước.