# APP FUTURE J

## Dầu xe số 4T

GIỚI THIỆU

APP FUTURE J (tên khác là APP FUTURE SJ) là dầu xe máy cao cấp được pha chế từ dầu gốc khoáng tinh chế sâu và hệ phụ gia tiên tiến nhất hiện nay. APP FUTURE J đáp ứng tất cả các yêu cầu hoạt động của mọi động cơ xe máy hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt ở những vùng khác nhau như: động cơ RPM, bôi trơn khớp rời, những bánh răng chịu áp suất cao, những động cơ chạy quãng ngắn.

APP FUTURE J được sản xuất nhằm cung cấp những đặc tính ma sát cần thiết riêng biệt cho những động cơ hoặc hệ thống truyền động có khớp rời. Dầu này vượt quá những yêu cầu chất lượng theo phân loại của API SJ, JASO MA2 và có đầy đủ các thử nghiệm, cả ở trong phòng thí nghiệm và ngoài hiện trường đảm bảo điều kiện làm việc tốt nhất cho động cơ.

CÔNG DỤNG

Thích hợp cho tất cả các động cơ xe máy như: BMW, Harley-Davidson, Ducati, Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha, SYM...

LỢI ÍCH

Độ ổn định trượt cắt rất cao đảm bảo chống giảm độ nhớt.

Độ ổn định nhiệt và chống oxy hoá ở nhiệt độ cao tuyệt vời.

Đặc tính chống ăn mòn động cơ và các chi tiết truyền động tốt.

Phát huy tối đa công suất động cơ, kéo dài tuổi thọ của động cơ.

Đảm bảo điều kiện làm việc tốt nhất cho các khớp nối rời, đáp ứng tiêu chuẩn JASO MA2.

Đặc tính chảy ở nhiệt độ thấp tuyệt vời giúp giảm tối thiểu sự mài mòn động cơ khi khởi động.

CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ

API SJ

JASO MA2

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

| Cấp độ nhớt SAE | 5W-40 | 20W-50 |
| --- | --- | --- |
| Độ nhớt ở 1000C , cSt | 15 | 17 - 21 |
| Chỉ số độ nhớt (VI), MIN | 158 | 128 |
| Trị số kiềm tổng, mg KOH/g, MIN | 7.5 | 7 |
| Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, 0C, min | 220 | 220 |
| Nhiệt độ đông đặc, 0C | -21 | -19 |

Các thông số kỹ thuật trên là thông số đặc trưng, có thể thay đổi phù hợp với yêu cầu kỹ thuật cho phép..

BAO BÌ

Chai 1L, hộp 24 chai (APP FUTURE J 20W-50)

Tank 1000L, phuy 209L (APP FUTURE J 5W-40)

BẢO QUẢN VÀ AN TOÀN

Dầu này có chứa các dầu gốc khoáng tinh chế kỹ và các phụ gia đặc biệt. Ở điều kiện thường, dầu không chứa các chất độc hại, nguy hiểm. Tất cả các loại dầu nhờn nên được bảo quản cẩn thận, đặc biệt là hạn chế sự tiếp xúc với da.

Tránh xa các tia lửa điện và các vật liệu cháy. Thùng chứa dầu phải được che chắn cẩn thận và tránh xa nguy cơ gây ô nhiễm. Xử lý dầu đã qua sử dụng phải đúng cách, không đổ trực tiếp xuống mương rãnh, nguồn nước.