# AMICUS SUPER 4T

## Dầu động cơ xe số 4T cao cấp

GIỚI THIỆU

APP AMICUS SUPER 4T là dầu xe số bốn thì cao cấp được pha chế từ dầu gốc khoáng tinh chế sâu, dầu gốc nhóm II của các nhà cung cấp uy tín và hệ phụ gia tiên tiến nhất hiện nay, đáp ứng tiêu chuẩn khí thải tiên tiến. APP AMICUS SUPER 4T đáp ứng tất cả các yêu cầu hoạt động của mọi động cơ xe máy, hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt ở những vùng khác nhau như: động cơ RPM, bôi trơn khớp rời, những bánh răng chịu áp suất cao, những động cơ chạy quãng ngắn.

APP AMICUS SUPER 4T được sản xuất nhằm cung cấp những đặc tính ma sát cần thiết riêng biệt cho những động cơ hoặc hệ thống truyền động có khớp rời. Dầu này vượt quá những yêu cầu chất lượng theo phân loại của API SL, JASO MA2 và có đầy đủ các thử nghiệm, cả ở trong phòng thí nghiệm và ngoài hiện trường,  đảm bảo điều kiện làm việc tốt nhất cho động cơ.

CÔNG DỤNG

Thích hợp cho tất cả các động cơ xe máy 4 thì sử dụng hộp số cơ như: Honda, Suzuki, Yamaha, SYM, BMW, Harley-Davidson, Ducati, Kawasaki...

LỢI ÍCH

Đảm bảo cho hiệu suất bộ ly hợp ướt hoạt động tối đa, tăng tuổi thọ của hộp số

Ngăn ngừa trượt ly hợp lúc khởi động và khi sang số

Khả năng tẩy rửa cao, không bám cặn, tăng tuổi thọ cho động cơ.

Đặc tính chống ăn mòn động cơ và các chi tiết truyền động tốt.

Đặc tính chống tạo bọt tuyệt vời

Độ ổn định nhiệt và chống oxy hoá ở nhiệt độ cao tuyệt vời.

Động cơ dễ dàng khởi động trong mọi điều kiện thời tiết

CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ

API SL

JASO MA2

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

| Cấp độ nhớt SAE | 15W-40 | 20W-50 |
| --- | --- | --- |
| Độ nhớt ở 1000C , cSt | 14 - 16 | 18 -21 |
| Chỉ số độ nhớt (VI), min | 128 | 128 |
| Trị số kiềm tổng, mg KOH/g, min | 7.5 | 7,5 |
| Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, 0C , min | 220 | 220 |

Các thông số kỹ thuật trên là thông số đặc trưng, có thể thay đổi trong giới hạn TCCS cho phép

BẢO QUẢN VÀ AN TOÀN

Dầu này có chứa các dầu gốc khoáng tinh chế kỹ và các phụ gia đặc biệt. Ở điều kiện thường, dầu không chứa các chất độc hại, nguy hiểm. Tất cả các loại dầu nhờn nên được bảo quản cẩn thận, đặc biệt là hạn chế sự tiếp xúc với da.

Tránh xa các tia lửa điện và các vật liệu cháy. Thùng chứa dầu phải được che chắn cẩn thận và tránh xa nguy cơ gây ô nhiễm. Xử lý dầu đã qua sử dụng phải đúng cách, không đổ trực tiếp xuống mương rãnh, nguồn nước.