# APP RP

## Dầu chống gỉ hảo hạng

GIỚI THIỆU

APP RP là dầu chống gỉ độ nhớt thấp, chứa các phụ gia ức chế gỉ và chống ô xy hóa, được pha loãng bằng dung môi gốc dầu mỏ để dễ sử dụng. APP RP dễ dàng rửa sạch bằng dung môi dầu mỏ hay dầu hỏa giúp nó có thể được loại bỏ nhanh chóng khi cần thiết.

CÔNG DỤNG

Dùng cho việc bảo vệ chống gỉ các sản phẩm thép tấm, dụng cụ cầm tay, chi tiết máy, vòng bi và các bề mặt gia công tinh chế...trong thời gian từ 7 đến 12 tháng trong điều kiện tồn trữ trong nhà, cất giữ trong vỏ bọc bằng nilon hoặc giấy tẩm paraphin, nhà kho hoặc đóng gói trong khi vận chuyển giữa các công đoạn hoặc vận chuyển bằng đường biển.

APP RP- 02, APP RP- 03 có chứa thành phần dung môi cao cấp ít độc hại, có tốc độ bay hơi được cải thiện, thích hợp dùng trong các môi trường làm việc khác nhau.

APP RP- 03D đáp ứng thương mại với dung môi có chứa dầu hỏa.

LỢI ÍCH

APP RP có độ nhớt thấp giúp bao phủ hoàn toàn bề mặt kim loại mà ít tốn dầu. Sau khi dung môi bay hơi, sẽ còn lại một màng dầu mỏng không bị khô giúp bảo vệ kim loại. Phụ gia ức chế ô xy hóa và ăn mòn trong dầu giúp chống lại sự tấn công hóa học của không khí, nước, chất lỏng và những chất khác.

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

|  | RP – 02 | RP – 03 | RP – 03 D | Phương pháp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cảm quan | Chất lỏng màu vàng đến nâu | Chất lỏng màu vàng đến nâu | Chất lỏng màu vàng đến nâu | Nhìn bằng mắt thường |
| Độ nhớt động học ở 400C, cSt, min | 1.4 | 1.4 | 1.4 | ASTM D 445 |
| Thử nghiệm tính bảo vệ trong tủ khí hậu, Tấm thép CT – 45, ngày | 60 ++ | 30 ++ | 30 ++ | 1 ngày: 8h ở 50± 2 oC và 16 h ở nhiệt độ phòng, độ ẩm 95 ± 3% |
| Phép thử phun sương nước muối, h | 60 ++ | 30 ++ | 30 ++ | ASTM B 117 |
| Nhiệt độ chớp cháy cốc kín, 0C, min | 45 | 45 | 45 | ASTM D 93 |
| Nhiệt độ đông đặc, 0C, max | - 20 | - 20 | - 20 | ASTM D 97 |

#### Các thông số kỹ thuật trên là thông số đặc trưng, có thể thay đổi phù hợp với TTCS cho phép.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Có thể sử dụng bằng cách quét, nhúng hoặc phun dầu APP RP lên đối tượng cần bảo vệ sau khi đã làm sạch, khô.

BẢO QUẢN, SỨC KHOẺ VÀ AN TOÀN

Hạn chế tối đa sự tiếp xúc với các sản phẩm. Khi có nguy cơ tiếp xúc da liên tục, thì cần thiết có quy trình làm việc đặc biệt. Mục đích là để giảm tối đa sự tiếp xúc với da không chỉ bởi hầu hết các sản phẩm hoá dầu là các tác nhân tách mỡ tự nhiên mà còn do một số yếu tố khác như việc tiếp xúc liên tục, kéo dài trong các điều kiện thiếu vệ sinh có thể gây ra sự rối loạn tế bào da.