# APP CN

## Dầu thuỷ lực, vòng bi, tuần hoàn chất lượng cao

GIỚI THIỆU

APP CN là dầu bôi trơn hiệu quả cho các máy móc và hệ thống tuần hoàn. APP CN được pha chế từ dầu gốc chọn lọc và tổ hợp phụ gia chống oxy hoá, chống gỉ chống mài mòn…. APP CN được khuyến cáo sử dụng cho những thiết bị không yêu cầu đặc tính chống mài mòn và cực áp cao.

CÔNG DỤNG

Thích hợp cho các hệ thống vòng bi và truyền động công nghiệp chịu tải trọng trung bình và nhẹ.

Bôi trơn các trục lăn, hệ thống vòng bi chống ma sát.

Phổ biến sử dụng trong các máy công cụ, các máy công nghiệp có yêu cầu bôi trơn gián đoạn.

Thích hợp cho các hệ thống máy tuần hoàn và máy thuỷ lực có tốc độ rò rỉ cao, yêu cầu phải bù lại thường xuyên hoặc có yêu cầu phải thay đổi thường xuyên.

LỢI ÍCH

Khả năng chống ăn mòn và chống gỉ tuyệt hảo.

Khả năng chống oxy hoá tuyệt vời giúp kéo dài tuổi thọ của dầu.

Khả năng khử nhũ tuyệt vời.

Tính kinh tế cao..

CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ

| GOST 20799 - 88 | DENISON HF-2 |
| --- | --- |
| DIN 51524, Part 2 | VIKERS I-286-S |
| U.S. Steel 127 |  |

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

| Cấp độ nhớt theo GOST | 20 | 30 | 50 |
| --- | --- | --- | --- |
| Độ nhớt động học ở 400C, cSt | 20 | 30 | 50 |
| Chỉ số độ nhớt (VI) | 95 | 95 | 95 |
| Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, 0C | 210 | 210 | 220 |
| Nhiệt độ đông đặc, 0C | -12 | -9 | -9 |

Các thông số kỹ thuật trên là thông số đặc trưng, có thể thay đổi trong giới hạn TCCS cho phép.

BẢO QUẢN VÀ AN TOÀN

Dầu này có chứa các dầu gốc khoáng tinh chế kỹ và các phụ gia đặc biệt. Ở điều kiện thường, dầu không chứa các chất độc hại, nguy hiểm. Tất cả các loại dầu nhờn nên được bảo quản cẩn thận, đặc biệt là hạn chế sự tiếp xúc với da.

Tránh xa các tia lửa điện và các vật liệu cháy. Thùng chứa dầu phải được che chắn cẩn thận và tránh xa nguy cơ gây ô nhiễm. Xử lý dầu đã qua sử dụng phải đúng cách, không đổ trực tiếp xuống mương rãnh, nguồn nước.