# APP QW

## Dầu tôi chất lượng cao

GIỚI THIỆU

APP QW là dầu tôi chất lượng cao dùng để xử lý nhiệt cho kim loại đen trong các quá trình tôi khác nhau. Do kết hợp quá trình làm nguội nhanh ban đầu để tạo độ cứng tối đa và tốc độ làm nguội chậm của giai đoạn cuối nên dầu có tác dụng làm giảm tối đa sự biến dạng và mài mòn của kim loại. Phụ gia được lựa chọn nhằm tăng khả năng chống oxy hoá, tính thấm ướt và tăng hiệu lực làm nguội đảm bảo cho kim loại có tuổi thọ lâu dài và có bề mặt đẹp sau khi tôi. Dầu có nhiệt độ chớp cháy cao do đó giảm thiểu khả năng tạo khói và nguy hiểm cháy nổ.

CÔNG DỤNG

Thích hợp sử dụng cho quá trình tôi thông thường đối với nhiều loại vật liệu thép khác nhau như ốc, bi tròn, các loại trống phanh.v.v…

LỢI ÍCH

Tính biến đổi nhiệt tuyệt vời.

Độ ổn định oxy hoá và ổn định hóa học cao.

Độ bay hơi thấp do nhiệt độ sôi cao.

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

| Cấp độ nhớt theo ISO | 22 | 32 | 68 |
| --- | --- | --- | --- |
| Độ nhớt ở 400C, cSt | 22 | 32 | 68 |
| Chỉ số độ nhớt (VI) | 95 | 95 | 95 |
| Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, 0C | 190 | 210 | 220 |
| Nhiệt độ đông đặc, 0C | -14 | -12 | -12 |
| Đặc tính tôi, giây (D3520) ở 210C) | 22 | 22 | 22 |

Các thông số kỹ thuật trên là thông số đặc trưng, có thể thay đổi phù hợp với yêu cầu sử dụng.

BẢO QUẢN VÀ AN TOÀN

Dầu này có chứa các dầu gốc khoáng tinh chế kỹ và các phụ gia đặc biệt. Ở điều kiện thường, dầu không chứa các chất độc hại, nguy hiểm. Tất cả các loại dầu nhờn nên được bảo quản cẩn thận, đặc biệt là hạn chế sự tiếp xúc với da.

Tránh xa các tia lửa điện và các vật liệu cháy. Thùng chứa dầu phải được che chắn cẩn thận và tránh xa nguy cơ gây ô nhiễm. Xử lý dầu đã qua sử dụng phải đúng cách, không đổ trực tiếp xuống mương rãnh, nguồn nước.